## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 10. 08
친환경 공정을 이용한 광반응성 스마트 글라스 개발
2020254002
고 정 재

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) Photochromic Material 기술
- 투과율/HZ/변색범위/회복시간 특성을 만족하는 Formulation 기술개발
- 개시제 함량에 따른 특성 분석

## Slide 3
세부일정
이번주 진행 사항
Chart: 
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740
[X,X] EP 404-7, BL+MH | 3.23 | 11.01 | 22.47 | 37.94 | 57.24 | 74.56 | 83.94 | 85.12 | 85.4 | 86.07 | 86.77 | 87.3 | 87.72 | 87.98 | 88.1 | 88.15 | 88.16 | 88.21 | 88.23 | 88.27 | 88.34 | 88.41 | 88.52 | 88.67 | 88.76 | 88.9 | 89.02 | 89.2 | 89.35 | 89.48 | 89.63 | 89.72 | 89.83 | 89.95 | 90.05 | 90.15 | 90.28 | 90.37 | 90.47
[X,U] EP 404-7, BL+MH | 2.41 | 8.83 | 19.11 | 32.33 | 45.12 | 51.88 | 51.58 | 47.44 | 43.84 | 43.49 | 45.38 | 49.69 | 56.57 | 61.36 | 62.39 | 60.51 | 57.39 | 54.66 | 52.42 | 50.52 | 49.11 | 48.62 | 49.1 | 50.16 | 51.48 | 53.27 | 55.88 | 59.29 | 63.07 | 66.74 | 70.07 | 73.22 | 76.44 | 79.63 | 82.72 | 85.27 | 87.2 | 88.62 | 89.55
[Q,X] EP 404-7, BL+MH | 5.37 | 18.14 | 32.6 | 46.35 | 59.86 | 69.79 | 74.26 | 74.8 | 74.87 | 75.39 | 76.33 | 77.85 | 79.99 | 81.71 | 82.84 | 83.39 | 83.54 | 83.56 | 83.57 | 83.57 | 83.56 | 83.67 | 83.93 | 84.29 | 84.64 | 85.07 | 85.56 | 86.16 | 86.78 | 87.33 | 87.82 | 88.24 | 88.67 | 89.04 | 89.43 | 89.77 | 90.05 | 90.26 | 90.44
[Q,U] EP 404-7, BL+MH | 4.48 | 15.37 | 28.47 | 40.32 | 48.72 | 51.08 | 48.85 | 45.27 | 42.37 | 42.09 | 43.95 | 48.18 | 55.01 | 59.76 | 61.31 | 60.14 | 57.66 | 55.32 | 53.38 | 51.77 | 50.63 | 50.31 | 50.86 | 51.99 | 53.39 | 55.19 | 57.8 | 61.09 | 64.73 | 68.23 | 71.41 | 74.39 | 77.44 | 80.41 | 83.27 | 85.61 | 87.42 | 88.75 | 89.64
Chart: 
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740
[X,X] EP 404-7, MH | 3.19 | 9.21 | 21.61 | 39.99 | 60.06 | 74.72 | 81.32 | 82.15 | 82.73 | 83.99 | 85.38 | 86.42 | 87.09 | 87.44 | 87.61 | 87.67 | 87.77 | 87.89 | 88.03 | 88.17 | 88.33 | 88.53 | 88.72 | 88.91 | 89.07 | 89.2 | 89.36 | 89.51 | 89.66 | 89.79 | 89.91 | 90.02 | 90.11 | 90.2 | 90.3 | 90.36 | 90.49 | 90.59 | 90.7
[X,U] EP 404-7, MH | 2.6 | 7.76 | 19.23 | 34.93 | 47.95 | 52.53 | 50.49 | 46.07 | 42.62 | 42.26 | 44.08 | 48.69 | 56.41 | 61.69 | 63.04 | 61.38 | 58.5 | 55.98 | 53.93 | 52.2 | 50.94 | 50.59 | 51.18 | 52.29 | 53.62 | 55.35 | 57.92 | 61.25 | 64.95 | 68.49 | 71.6 | 74.55 | 77.58 | 80.62 | 83.56 | 85.98 | 87.82 | 89.08 | 89.88
[Q,X] EP 404-7, MH | 5.17 | 14.35 | 29.78 | 47.72 | 62.69 | 70.47 | 72.3 | 71.65 | 70.93 | 70.98 | 71.77 | 73.65 | 76.89 | 79.51 | 81.05 | 81.47 | 81.25 | 80.9 | 80.56 | 80.25 | 80.02 | 79.99 | 80.25 | 80.69 | 81.17 | 81.73 | 82.46 | 83.38 | 84.42 | 85.38 | 86.16 | 86.86 | 87.54 | 88.22 | 88.9 | 89.46 | 89.94 | 90.26 | 90.53
[Q,U] EP 404-7, MH | 4.59 | 12.66 | 26.94 | 42.27 | 51.35 | 51.82 | 47.78 | 43.36 | 39.98 | 39.15 | 40.5 | 44.99 | 53.05 | 58.93 | 61.04 | 59.95 | 57.41 | 55.02 | 53.07 | 51.41 | 50.19 | 49.87 | 50.47 | 51.63 | 53.02 | 54.79 | 57.41 | 60.78 | 64.52 | 68.13 | 71.3 | 74.29 | 77.36 | 80.42 | 83.4 | 85.87 | 87.76 | 89.05 | 89.88
Chart: 
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740
[X,X] DG-2 | 3.23 | 11.01 | 22.47 | 37.94 | 57.24 | 74.56 | 83.94 | 85.12 | 85.4 | 86.07 | 86.77 | 87.3 | 87.72 | 87.98 | 88.1 | 88.15 | 88.16 | 88.21 | 88.23 | 88.27 | 88.34 | 88.41 | 88.52 | 88.67 | 88.76 | 88.9 | 89.02 | 89.2 | 89.35 | 89.48 | 89.63 | 89.72 | 89.83 | 89.95 | 90.05 | 90.15 | 90.28 | 90.37 | 90.47
[X,X] DG-3 | 7.24 | 21.98 | 37.1 | 49.64 | 62.29 | 74.38 | 82.24 | 82.64 | 82.02 | 81.7 | 82.19 | 83.44 | 85 | 85.93 | 86.21 | 86.02 | 85.61 | 85.19 | 84.81 | 84.49 | 84.22 | 84.08 | 84.13 | 84.33 | 84.56 | 84.85 | 85.27 | 85.84 | 86.5 | 87.07 | 87.62 | 88.08 | 88.52 | 88.98 | 89.41 | 89.76 | 90.02 | 90.31 | 90.56
[X,U] DG-2 | 2.41 | 8.83 | 19.11 | 32.33 | 45.12 | 51.88 | 51.58 | 47.44 | 43.84 | 43.49 | 45.38 | 49.69 | 56.57 | 61.36 | 62.39 | 60.51 | 57.39 | 54.66 | 52.42 | 50.52 | 49.11 | 48.62 | 49.1 | 50.16 | 51.48 | 53.27 | 55.88 | 59.29 | 63.07 | 66.74 | 70.07 | 73.22 | 76.44 | 79.63 | 82.72 | 85.27 | 87.2 | 88.62 | 89.55
[X,U] DG-3 | 6.24 | 18.31 | 31.34 | 41.66 | 49.51 | 53.92 | 52.85 | 48.68 | 45.25 | 43.34 | 45.9 | 52.45 | 60.24 | 64.4 | 64.78 | 62.61 | 59.37 | 56.44 | 53.97 | 51.87 | 50.22 | 49.46 | 49.69 | 50.53 | 51.63 | 53.15 | 55.55 | 58.8 | 62.55 | 66.17 | 69.46 | 72.6 | 75.83 | 79.11 | 82.35 | 85.03 | 87.06 | 88.58 | 89.6
Chart: 
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740
[Q,X] DG-2 | 5.37 | 18.14 | 32.6 | 46.35 | 59.86 | 69.79 | 74.26 | 74.8 | 74.87 | 75.39 | 76.33 | 77.85 | 79.99 | 81.71 | 82.84 | 83.39 | 83.54 | 83.56 | 83.57 | 83.57 | 83.56 | 83.67 | 83.93 | 84.29 | 84.64 | 85.07 | 85.56 | 86.16 | 86.78 | 87.33 | 87.82 | 88.24 | 88.67 | 89.04 | 89.43 | 89.77 | 90.05 | 90.26 | 90.44
[Q,X] DG-3 | 6.83 | 23.16 | 39.58 | 51.87 | 61.99 | 69.7 | 73.89 | 73.46 | 72.45 | 71.96 | 73.08 | 75.69 | 78.87 | 80.7 | 81.32 | 80.97 | 80.11 | 79.26 | 78.48 | 77.79 | 77.23 | 76.98 | 77.1 | 77.46 | 77.95 | 78.56 | 79.49 | 80.65 | 81.96 | 83.21 | 84.28 | 85.27 | 86.24 | 87.19 | 88.1 | 88.87 | 89.5 | 89.96 | 90.26
[Q,U] DG-2 | 4.48 | 15.37 | 28.47 | 40.32 | 48.72 | 51.08 | 48.85 | 45.27 | 42.37 | 42.09 | 43.95 | 48.18 | 55.01 | 59.76 | 61.31 | 60.14 | 57.66 | 55.32 | 53.38 | 51.77 | 50.63 | 50.31 | 50.86 | 51.99 | 53.39 | 55.19 | 57.8 | 61.09 | 64.73 | 68.23 | 71.41 | 74.39 | 77.44 | 80.41 | 83.27 | 85.61 | 87.42 | 88.75 | 89.64
[Q,U] DG-3 | 6.23 | 20.05 | 34.49 | 44.88 | 51.45 | 54.02 | 52.29 | 48.74 | 45.84 | 44.33 | 47.02 | 53.44 | 60.97 | 64.95 | 65.4 | 63.47 | 60.51 | 57.8 | 55.49 | 53.5 | 51.99 | 51.34 | 51.59 | 52.41 | 53.53 | 55.04 | 57.44 | 60.6 | 64.18 | 67.67 | 70.78 | 73.75 | 76.86 | 79.96 | 82.98 | 85.48 | 87.43 | 88.76 | 89.59
Photochromic Material 기술
- 개시제 함량에 따른 특성 분석
- Photochromic dye 광개시제 함량에 따른 투과스팩트럼 변화 그래프
Test.1
Test.2
Test.3
Test.4

## Slide 4
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 2) Photochromic Dye 함량별 Lab Test 결과 및 향후 진행 계획
- 변색 후 회복 속도 10분 이상으로 첨가제 함량 조정 예정
- 부착력 확인을 위한 Lab / 라인 비교 검증 1, 2차 UV 광량 조건 테스트 예정

## Slide 5
세부일정
이번주 진행 사항

## Slide 6
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) Roll-to-roll 공정 기술 개발
- 자외선 노광 공정 개발
- Multi-Unwinding Unit 개발
- Un-winder / Re-winder Tention 제어에 따른 두께 및 Photochromic Glass Curl 특성 최적화
- 코팅 두께 편차 최소화 공정 개발
- 좌우방향 액 넘침 제거 공정 개발

## Slide 7
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1) Photochromic Material 기술
- 반복 실험을 통해 데이터 검증이 필요하여 많은 시간이 필요 했음.
문제점 및 애로 사항 2) Photochromic Dye 함량별 Lab Test 결과 및 향 후 진행 계획
- Photochromic Material 기술을 어느 정도 확보가 되어 몇번의 시행착오가 있었지만
성과 있는 실험을 하였음.

## Slide 8
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 시장 조사 및 제조기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
친환경 광반응성 UV Resin 개발 및 양산성확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설비유닛 기술개발 및 양산성 확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 기술개발 및 양산성 확보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시제품 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
결과 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
감사합니다